ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУППОВОГО СОСТАВА ТОРФА МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ГАЗОПРОВОДНОЕ»

А.В.Егорова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия, e-mail: egorova3105@mail.ru (Бакалавр)

В статье представлены результаты исследования группового состава торфа месторождения «Газопроводное», исследована структура торфа месторождения, выделены отдельные группы веществ и определены направления использования торфа.

Введение. Торфяные месторождения покрывают 3 % от всей площади суши, его запасы составляют 250-500 миллиардов тонн. Россия стоит на первом месте в мире по количеству торфяных залежей, общая площадь которых составляет около 60 млн. га, а запасы торфа составляют около 40% мирового показателя [1].

Большая доля торфяных запасов приходится на Западно-Сибирскую равнину, которая, располагаясь на территории трех природно-географических зон (лесостепной, лесной и тундровой), представляет собой крупнейший торфяной регион мира. Центральную часть Западно-Сибирской равнины занимает Томская область, территория которой характеризуется наибольшей заболоченностью (50 %), высокой заторфованностью (35,6 %) и преобладанием крупных торфяных месторождений [2]. Томская область по степени изученности запасов торфа относится к районам слабо изученных запасов торфа. Доля разведанных запасов торфа составляет менее 10 %[3].

В Томской области сосредоточены крупнейшие в стране запасы верхового малоразложившегося торфа, являющегося ценным сырьем для гидролизного производства. Большую ценность представляют - участки с промышленными запасами битуминозного сырья и сырья для получения активных углей.

Целью данной работы является сравнительный анализ группового состава торфов исследуемого болота и европейских аналогов, а также определение направлений их использования.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования в данной работе являются пробы торфа, отобранные на месторождении «Газопроводное» Томской области. Отобранные с разных глубин образцы торфа высушивались до воздушно-сухого состояния, в них определяли влажность по ГОСТ 11305-83 и зольность по ГОСТ 11206-83, а также групповой состав по методике «Инсторфа».

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении исследования группового состава торфа месторождения «Газопроводное» были получены результаты, которые представлены в (табл. 1).

Таблица 1. Групповой состав органической массы торфа, %

| Объект исследования | Вид торфа | R | Б | ВРВ + ЛГВ | ГК | ФК | Л | Ц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-25 | Комплексный верховой | 25 | 6,6 | 46,5 | 17,3 | 14,8 | 10,9 | 4,2 |
| 25-50 |  |  | 7,7 | 39,4 | 23,3 | 17,3 | 11,5 | 2,2 |
| 50-75 | Сосново-сфагновый верховой | 27 | 9,6 | 34,6 | 21,5 | 23,2 | 7,3 | 4,9 |
| 75-100 |  |  | 10,0 | 33,6 | 22,1 | 15,8 | 11,0 | 6,2 |
| 100-125 | Сосново-пушицевый верховой | 51 | 9,5 | 34,7 | 23,8 | 16,7 | 15,1 | 0,2 |
| 125-150 |  |  | 9,2 | 30,8 | 24,9 | 15,3 | 13,1 | 4,8 |
| 150-175 | Комплексный верховой | 32 | 6,9 | 33,2 | 27,8 | 24,7 | 8,0 | 1,0 |
| 175-200 |  |  | 6,9 | 26,7 | 28,4 | 12,5 | 22,1 | 3,3 |
| 200-225 | Травяно-гипновый переходный | 32 | 6,8 | 26,4 | 35,6 | 12,0 | 15,2 | 3,1 |
| 225-250 |  |  | 6,9 | 31,3 | 27,4 | 12,1 | 16,7 | 6,3 |
| 250-275 | Осоково-гипновый низинный | 27 | 5,0 | 27,6 | 34,2 | 13,3 | 13,9 | 5,2 |
| 275-300 |  |  | 5,8 | 31,9 | 41,3 | 11,5 | 9,8 | 1,3 |
| 300-325 | Осоковый низинный | 29 | 5,5 | 25,3 | 36,1 | 22,0 | 9,8 | 1,4 |

В табл.2 приведен групповой состав торфа, характерный для европейской части России.

Таблица 2. Групповой состав органической массы торфа, % [4]

| Вид торфа | Комплексный верховой | Сосново-сфагновый верховой | Сосново-пушицевый верховой | Травяно-гипновый переходный | Осоково-гипновый низинный | Осоковый низинный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 1,7-13,4 | 6,1-13,4 | 9,0-17,7 | 2,9-6,1 | 2,1 – 6,2 | 1,8-11,0 |
| ВРВ+ЛГВ | 25,3-60,8 | 11,0-32,5 | 9,0-32,5 | 11,7-33,6 | 16,1 – 40,7 | 11,7-40,8 |
| ГК, | 4,6-34,1 | 26,1-45,7 | 25,9-49,3 | 32,3-50,0 | 30,9 – 43,9 | 30,3-53,6 |
| ФК | 11,4-23,5 | 11,6-30,4 | 12,3-21,6 | 14,3-22,9 | 10,1 – 22,2 | 7,6-25,4 |
| Лигнин | 2,6-13,5 | 4,8-12,3 | 5,5-12,3 | 11,7-16,0 | 3,8 – 13,8 | 5,1-24,0 |
| Целлюлоза | 2,5-14,8 | 0,9-7,3 | 1,0-5,6 | 0,7-5,6 | 1,3 – 7,8 | 0,4-5,7 |

Содержание битумов в целом по торфяной залежи изменяется от 5 до 10 % и в основном соответствует содержанию битумов в торфах европейской части России. Следует отметить их достаточно высокое содержание и соответствие требованиям к торфам, применяемых для получения битумов (не менее 5 %). При этом наибольшее содержание битумов отмечается в торфах на глубине от 50 до 150 см.

Выход водорастворимых и легкогидролизуемых веществ в исследованных пробах колеблется от 25,3 % до 46,5 %, гуминовых кислот от 17,3 % до 41,3 %, фульвокислот от 12,0 % до 24,7 %, лигнина от 7,3 % до 22,1 % и целлюлозы от 0,2 % до 6,3 %. Сравнивая эти показатели с данными по торфам европейской части России, можно отметить, что они примерно одинаковы. Исключение составляют по ВРВ и ЛГВ сосново-сфагновый и сосново-пушицевый торфа, по ГК - сосново-сфагновый, сосново-пушицевый и травяно-гипновый торфа, по ФК - комплексный и травяно-гипновый торфа, по целлюлозе - сосново-пушицевый и травяно-гипновый торфа. Следует отметить повышенное содержание лигнина в пробах, отобранных с глубины 100-275 см. Повышенное содержание ГК в пробах, отобранных с глубин 200-325 см (выше 30 %), позволяет рекомендовать их для производства гуминовых препаратов. Учитывая незначительные запасы торфа месторождения «Газопроводное», отмеченные направления использования можно организовать в небольших объемах.

Заключение. В ходе работы были проведены исследования 13 проб торфа месторождения «Газопроводное» и определенно, что выходы отдельных компонентов группового состава торфа находятся в пределах, характерных для торфов европейской части России.

Было установлено, что на базе месторождения возможна организация производства битумов, гуминовых кислот и активных углей, а также органоминеральных удобрений и компостов.

Список литературы

1. Портал Информационный архив русского географического общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.rgo.ru/torf/zapasy-torfa-v-rossii-i-v-mire/.

2. Инишева Л.И., Архипов В.С., Маслов С.Г., Михантьева Л.С., Торфяные ресурсы томской области и их использование. Новосибирск: СО РАСХН, 1995. − 86 с.

3. Марков В.Д., Оленин А.С., Оспенников Л.А. Торфяные ресурсы мира: Справочник. / Под редакцией Оленина А.С. – М.: Недра, 1988 – 383 с.

4. Лиштван И.И., Король Н.Т. Основные свойства торфа и методы их определения. Минск, Наука и техника, 1975. – 320 с.

THE STUDY OF GROUP COMPOSITION OF PEAT DEPOSITS "GAZOPROVODNOE"

A.V. Egorova

The article represents the results of the study group composition peat deposit "Gazoprovodnoe" and its structure's. Also, individual groups of substances and directions uses of peat have been defined in the this  research.